一、混凝土砂浆及其原材料

1、混凝土力学性能

| 检测项目 | 数量（组）及规格尺寸（mm） |  | 取样方法 | 样品要求 | 网上预约项目代码 | 报告承诺周期 （工作日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗压强度 | 3块 | 150×150×150 100×100×100 | 1每拌制100盘但不超过l00m3的同配比混凝土取样不少于一次； 2每一工作班拌制同一配比的混凝土不足100盘时，取样不少于一次； 3当一次连续浇筑超过l000m3时同配比混凝土每200 m3取样不少于一次 4每一楼层、同配比混凝土取样不少于一次； 5 每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件留置组数应根据实际需要确定。 | 无缺棱掉角、裂缝等现象，垂直度、平整度符合规范要求（承压面平面度不大于0.0005d(d为边长)，相邻面夹角不大于90±0.5°，各边长尺寸公差不大于1mm）。 试块表面应在终凝前刻制工程部位、设计强度、成型日期,否则按无效试块处理。 | 1041 | 满龄期 后2天 |
| 抗折强度 |  | 150×150×550 |  |  | 1044 |  |
| 弹性模量 | 6块 | 150×150×300 |  |  | 1049 |  |
| 检测标准 | 普通混凝土力学性能试验方法标准GB/T50081-2019 |  |  |  |  |  |

2、混凝土耐久性能

| 检测项目 | 数量 （组）及规格尺寸 （mm） | 取样方法 | 样品要求 | 网上预约项目代码 | 需 要 工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗渗试验 | 每组6块 Φ175×Φ185×150 | 应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土，取样不应少于一次，留置组数可根据实际需要确定。 | 抗渗试件成型后24h拆模，用钢丝刷刷去两端面水泥浆膜。 | 1043 | 满龄期(标养28d）后15天 |
| 电通量 | Φ150×50mm 3块 |  | 注明设计养护龄期（56d、84d等）；样品表面平滑，无缺楞少角 | 1047 | 满龄期(标养28d）后3天 |
| 限制膨胀率 | 100×100×400mm 3块，100×100×100mm 3块 |  | 1、限制膨胀率样品成型后不脱模，成型12小时内送达；2、同时成型1组混凝土抗压强度试块 | 1047 | 满龄期(标养28d）后45天 |
| 抗冻性能 | 慢冻法D：3组9块 （D≥100，5组15块） 100×100×100 快冻法F：（100×100×400mm）3块 | 现场浇筑混凝土时，随机抽样，每组试块应从同一盘混凝土或同一车中取样制作。 | 同混凝土力学性能 | 1047 | 满龄期(标养28d）后 D100：53天 F100：18天 |
| 检测标准 | 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法GB/T50082-2009 混凝土外加剂应用技术规范 GB50119-2013 |  |  |  |  |
| 备 注 | 试件一般养护至28d龄期进行试验，如有特殊要求，可在其它龄期进行。 |  |  |  |  |

3、混凝土配合比

| 检测项目 | 数 量（kg） | 取样方法 及要求 | 网上预约项目代码 | 需 要 工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配合比设计 稠度 含气量 凝结时间 表观密度 | 1、砼配合比设计（抗压）水泥50kg、砂80kg、石子130kg 2、砼配合比设计（掺外加剂）水泥90kg、砂130kg、石子200kg、外加剂10kg、其它2kg 3、砼配合比设计（抗渗）水泥120kg、砂180kg、石子260kg、外加剂2kg 4、砼配合比设计（抗折）水泥140kg、砂240kg、石子350kg 以上材料分别不少于所给的材料用量 | 参照原材料取样方法 水泥无结块，砂、石无杂物，要求原材料检测报告，一个月以内有效，或同时委托原材料试验 | 1042 | 1、原材料结果出来后30～32天 |
| 检测标准 | 普通混凝土配合比设计规程 JGJ55-2011 |  |  |  |
| 备 注 | 1、近期已检过原材料，请委托单位提供有关数据或复印件。 2、若需使用掺合料或外加剂，请委托单位提供使用说明。 |  |  |  |

4、建筑用砂

| 检测项目 | 数量 | 取样方法 | 样品要求 | 网上预约项目代码 | 需 要 工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒级配(筛分析) 含泥量；泥块含量 氯离子含量；表观密度；堆积密度;有机物含量；轻物质含量 | 不少于30kg | 在料堆上均匀分布的8处，铲除表面，抽取大致相等的砂共8份，组成一组样品。 以400m3或600t同产地同规格且同一次进场的为一验收批。不足者以一批计。 | 无杂物 | 1031 | 7天 |
| 检测标准 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006 建筑用砂 GB/T14684-2011 |  |  |  |  |
| 备 注 | 若检验不合格时，应重新取样，对不合格项进行加倍复验。 |  |  |  |  |

5、建筑用石

| 检测项目 | 数量 | 取样方法 | 样品要求 | 网上预约项目代码 | 需 要 工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒级配(筛分析) 含泥量；泥块含量 针、片状颗粒含量 压碎指标值；表观密度 紧密(紧密堆积)密度 有机物含量；硫化物及硫酸盐含量 | 最大粒径31.5mm 不少于50kg； 最大粒径40mm 不少于60kg。 | 在料堆顶部、中部和底部均匀分布的15个不同部位，(将表面铲除)抽取大致相等的石子15份，组成一组样品。 以400m3或600t同产地同规格且同一次进场的为一验收批。不足者以一批计。 | 无杂物 | 1032 | 5天 |
| 检测标准 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006 建筑用卵石、碎石GB/T14685-2011 |  |  |  |  |
| 备 注 | 若检验不合格时，应重新取样，对不合格项进行加倍复验。 |  |  |  |  |

6、水   泥1011

| 材料名称 |  | 主要检测 项 目 | 数量 | 取样方法 | 样品要求 | 网上预约项目代码 | 需 要 工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硅酸盐水泥： 不掺加混合材料P·I 掺加混合材料P·Ⅱ 普通硅酸盐水泥P·O 矿渣硅酸盐水泥： P·S·A、 P·S·B 火山灰质硅酸盐水泥P·P 粉煤灰硅酸盐水泥P·F 复合硅酸盐水泥P·C 白色硅酸盐水泥P·W |  | 物理检验： 安定性， 胶砂强度 标准稠度用水量 胶砂流动度 凝结时间， 细度 | ≥12kg 委托时分二份。一份委托方同检测机构共同封存，另一份用于检测。 | 取样应从20个以上不同部位取等量样品，组成一组样品。 以同品种，同等级，同一生产厂家，同一出厂编号且连续进场的，袋装水泥不超过200t，散装水泥不超过500t为一批。 | 未受潮及无结块、杂物 | 1011 | 3天强度： 5天 28天强度： 30天 |
|  |  | 化学分析： 烧失量；氧化钙；游离氧化钙；氧化镁；三氧化硫；不溶物；氯离子；碱含量；三氧化二铁；三氧化二铝；二氧化硅 |  |  |  |  | 5天 |
| 检测标准 | 通用硅酸盐水泥GB175-2007；白色硅酸盐水泥GB/T2015-2005；道路硅酸盐水泥GB13693-2005；铝酸盐水泥GB201-2000；硫铝酸盐水泥GB20472-2006；砌筑水泥GB/T3183-2003 水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T17671-1999 水泥胶砂流动度测定方法GB/T2419-2005 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T1346-2011 水泥细度检验方法GB/T1345-2005；水泥化学分析方法 GB/T176-2017 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 普通硅酸盐水泥必须注明是否掺火山灰质混合材料。 |  |  |  |  |  |  |

7、建筑砂浆、水泥浆、灌浆料

| 检测项目 | 数 量 | 取样方法 | 样品要求 | 网上预约项目代码 | 需 要 工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配合比设计 分层度 稠度 密度 凝结时间 | 水泥、砂分别不少于l0kg、50kg。 | 参照原材料取样方法 （若需使用掺加料或外加剂，应按预计掺量一同送样，并提供使用说明） | 水泥无结块，砂等无杂物 | 1046 | 1、原材料结果出来后30~32天 |
| 抗压强度 | 每组3块 70.7×70.7 ×70.7 | 施工中取样时，应在使用地点的同一砂浆槽、砂浆运送车或搅拌机出料口，至少三个不同部位抽取，所取数量应多于试验用料的4倍。 砌筑砂浆按每一个台班，同一配合比，同一层砌体或250m3砌体取一组试块；地面砂浆按每一层地面，1000m2取一组，不足1000m2，按一组计。 | 试块无缺棱掉角、裂缝等现象，不平度不大于0.05mm/每100mm、相邻面不垂直度不大于±0.5°。 试块表面应在终凝前刻划工程部位、设计强度、成型日期,否则按无效试块处理。 | 1045 | 满龄期后2天 |
| 检测标准 | 砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ98-2010 建筑砂浆基本性能试验方法 JGJ/T70-2009 |  |  |  |  |
| 水泥浆 抗压强度 | 每组6块 70.7×70.7 ×70.7 | 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002（2011版） | 同上 | 1045 | 满龄期后2天 |
| 灌浆料 抗压强度 | 每组3块 40×40×160 | 水泥基灌浆材料JG/T 986-2005 | 送原材料需提供配比（25 kg） | 1069 | 满龄期后2天 |

8、石灰、粉煤灰、矿渣粉、矿物外加剂

| 材料名称 | 主要检测项目 | 数量 | 取样方法及要求 | 网上预约项目代码 | 需 要 工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石灰 | 石灰钙镁含量； 氧化镁含量； 有效钙加氧化镁含量 体积安定性；细度 未消化残渣含量 | 5kg | 随机抽取无杂质的石灰样品 | 3191 | 5天 |
| 建筑粉煤灰 1062 道路粉煤灰 3192 矿渣粉 矿物外加剂 1063 | 含水量；细度；需水量比 烧失量；安定性 活性指数；三氧化硫 游离氧化钙；氧化钙 氯离子；碱含量；三氧化二铁；三氧化二铝；二氧化硅；氧化镁； 比表面积 非金属化学分析3312 | ≥3kg | 同水泥取样方法 | 1062 3192 1063 | 5天 （活性指数30天） |
| 检测标准 | 建筑生石灰JC/T479-1992；建筑生石灰粉JC/T480-1992；建筑消石灰JC/T481-1992 用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T1596-2017；路基施工技术规范JTJ034-2000 高强高性能混凝土用矿物外加剂GB/T18736-2002 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T18046-2008 城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ1-2008 |  |  |  |  |